Требования к поваренной соли, применяемой  в  электролизных установках фирмы Dinotec.

В следующей таблице представлено содержание химических веществ в поваренной соли dinosolit, рекомендуемой для использования в установках по электролизу, в сравнении с общими требованиями к поваренной соли, рекомендуемой для применения в электролизных установках.

|  | dinosolit ppm | Требования к поваренной соли для электролизных установок ppm |
| --- | --- | --- |
| NaCl | 999000 | >999000 |
| Ca | 20 | сумма макс. 50 |
| Mg | 10 |  |
| SO4 | 130 | <400 |
| H2O (нераств.) | 300 | <1000 |
| Бромид | 50 | <75 |
| Mn | 0,2 | <1 |
| Fe | 1 | <2 |